Beispiel-Mustertexte für ausschreibende Stellen

Vorbemerkung:

Die Texte wurden mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Dies entbindet jedoch in keinem Fall von der Verpflichtung zur Beachtung der technischen und gesetzlichen Vorschriften. Der Güteschutz Naturstein Baden-Württemberg e.V. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben sowie eventuelle Druckfehler. Aus etwaigen Folgen können deswegen keine Ansprüche gegenüber dem Güteschutz Naturstein Baden-Württemberg e.V. oder die Verfasser geltend gemacht werden. Güteüberwachte Baustoffgemische sind in Baden-Württemberg üblicherweise 0/32 und 0/45.

Material für Schichten ohne Bindemittel

.....................m3 Frostschutzschicht herstellen

Frostschutzschicht nach ZTV SoB-StB herstellen.

In Verkehrsflächen der Bauklassen SV, I bis IV.

Güteüberwachtes Baustoffgemisch 0/32 nach TL SoB-StB.

Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 120 MN/m2.

Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

.....................m2 Schottertragschicht herstellen

Schottertragschicht nach ZTV SoB-StB herstellen.

In Verkehrsflächen der Bauklassen SV, I bis IV.

Güteüberwachtes Baustoffgemisch 0/32 nach TL SoB-StB.

Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 150 MN/m2.

Einbaudicke = 15 cm.

.....................m2 Schottertragschicht herstellen

Schottertragschicht nach ZTV SoB-StB herstellen.

In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.

Güteüberwachtes Baustoffgemisch 0/32 nach TL SoB-StB.

Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 80 MN/m2.

Einbaudicke = 22 cm.

.....................m2 Schottertragschicht herstellen

Schottertragschicht nach ZTV LW herstellen.

In Verkehrsflächen für Ländliche Wege.

Güteüberwachtes Baustoffgemisch 0/32 nach ZTV LW.

Einbaudicke = 25 cm.

.....................m2 Deckschicht ohne Bindemittel herstellen

Deckschicht aus Baustoffgemisch 0/16 mm gemäß Abschnitt 2.5 ZTV LW profilgerecht herstellen.

Liefern, einbauen und verdichten.

Nachweis des Einbaugewichts durch Wiegescheine bzw. Nachweis der Einbaudicke durch Messverfahren gemäß Besonderen Vertragsbedingungen

Abrechnung nach Fläche

Pflasterbettungsmaterial

.....................m2 Pflasterdecke herstellen

Pflasterdecke aus (Beschreibung Pflasterstein) herstellen.

weitere Beschreibung

Bettung aus Baustoffgemisch 0/8.

Kategorie SZ22

Fuge mit Baustoffgemisch 0/4.

Die Baustoffgemische müssen TL Pflaster-StB in der jeweils gültigen Fassung entsprechen.

Rohrleitungen

.....................m3 Gesteinskörnung als Rohrbettungsmaterial

Gesteinskörnung 2/5 liefern und nach DIN 1610 einbauen und verdichten.

.....................m3 Gesteinskörnung zur Verfüllung Leitungszone

Leitungszone mit Gesteinskörnung 2/5 verfüllen und verdichten.

Schüttmaterialien

.....................m3 unsortiertes Gesteinskörnungsgemisch liefern und einbauen

Vorsiebmaterial mit Körnung 0/32 oder 0/45

.....................m3 unsortiertes Gesteinskörnungsgemisch liefern und einbauen

unsortiertes Gesteinskörnungsgemisch 0/150 (100/X)